【自然干印花硅胶】

品尚有机硅材料厂专业生产用于各种布料上的硅胶（或称矽胶、矽利康等，以下通称硅胶），由于本公司对这行业的了解，深切明白到各厂家有着不同的特殊要求，在产品品质与规格方面更是讲求稳定，针对各种各样的布料，各种各样的用途，以及各种各样的工艺，我厂研制出了“品尚”布料用系列硅胶。该系列硅胶克服了国外知名厂家生产的通用型硅胶用于布料领域时的诸多弊端，在施工工艺、产品针对性等方面领袖群雄。“品尚”布料用系列硅胶，具有附着力好、强度高、手感柔和细腻、立体感强烈、装饰效果突出，物化性能优异、无毒无害等特点，最重要的是，它具有优异的易施工性，多次印刷过程不需烘烤，省工、省电，可大大改善作业环境；印刷后的硅胶，在常温下自然干，不会损伤布料；印刷制品不脱层，不良率极低；可套色，突破了硅胶印花色彩单一，花色单调，极少用于时装领域的瓶颈，给服装界提供了极具前景的装饰材料。 “品尚”布料用系列硅胶，被广泛用于运动手套、护具、服装、器材；保健用鞋垫、袜子；时装、内衣或泳装的装饰；各种用途的商标图案制作；各种用途的硅胶布，如耐高、低温、耐老化、高绝缘性、防腐、防滑等。

【自然干丝印硅胶】

本产品说明 用途：用于自然干布料印花； 特点：完全自然干，无需烘烤； 操作时间：20分钟； 表干时间：15分钟； 自然干透：30分钟；  本品常温固化，依靠接触被粘接或被密封物表面的水分子或空气中的水分子而固化，印刷后不需要烘烤，在5-10分钟即自然晾干，节能省时，相比烘烤型硅胶要节约1/3的时间。干燥寒冷的环境中固化速度可能会慢，但恰当的环境如25摄氏度和65%以上相对湿度的情况下，可以在6分钟内表干（触指干），25分钟实干。
【自干型丝印硅胶】

一、PS1608纺织品自然干丝印硅胶产品说明
1.本品为脱酸型单组分室温硫化硅胶；
2.半透明可流动型。
二、PS1608纺织品自然干丝印硅胶产品应用
1.各类窄边密织带的松紧硅胶丝印LOGO和字母；
2.运动服、泳衣、内衣肩带、腰带等硅胶印花；
3.松紧带、橡筋带、弹力带、尼龙带、布带、鞋带等硅胶丝印LOGO和字母；
4.各类织带上硅胶丝网印刷直线形、波浪形、网纹形等。
 三、PS1608纺织品硅胶主要特征
1.卓越的力学特性，高拉伸强度，高延伸率和良好的抗撕性及抗应力变化能力；
2.具有良好的透明度、光泽度，柔软性和防滑性能好；
3.对大多数织物有优秀的附着力，并明显提高服饰的外观美感，舒适度和附加值；
4.用在服饰上还具有防紫外线，防水，透气，耐洗涤等特性；
5.本品已通过SGS检测，符合欧盟OEKOTEX-100纺织品认证标准。
四、技术参数
	性能指标
	PS-1608

	固
化
前
	外观
	半流淌透明液体

	
	相对密度（g/cm3）
	1.05±0.05

	
	粘度(25℃,mPa.s)
	180000±30000

	表干时间  （min）
	3～6分钟（25℃，50%RH）

	完全固化时间(d)
	1～2

	固
 
化
 
后
	抗拉强度（MPa）
	≥2.0

	
	扯断伸长率（%）
	≥400

	
	硬度（Shore A）
	18±2（shoreA）

	
	剪切强度（MPa）
	≥1.5

	
	使用温度范围(℃)
	-60～200

	机械性能,在空气中温度为25℃且相对湿度为50%时一天固化


 五、注意事项
1.使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用；
2.固化过程中有刺激性气味挥发出，注意工作区域通风；
3.操作完成后，未用完的胶应立即充氮气密封保存或者用绳子扎紧袋口密封保存。
六、储运及有效期
1.按非危险化学品运输，放置于阴凉、通风、干燥、27℃以下的库房密闭储存，禁止日光直接照射；
2.储存期：6个月。
七、包装
PS-1608纺织品硅胶为20kg/桶。
【自干型印花硅胶】

本品适用于手工台丝印、转台丝印等，是单组分室温硫化硅橡胶，其硫化反应是靠与空气中的水分发生作用而硫化成弹性体，因此保存在常温状态下，存放时间比较短，必须用铝箔袋密封存放。将承印物料用不干胶定位于台面后，把本品取一定量的稀释剂调和均匀,（一般1：1到1：1.5不等）。倒于丝印厚网板,用刮刀推印于承印物料成图案,静置若干分钟，静置的过程中慢慢自然完全固化。

◆◆◆◆操作方法细节：(1)网版的网纱网目要选择适当，一般选择网目在100-150目左右（一般用100目）。 如果选择太高硅胶无法透过网版附着到承印物。如果太大，则自动流入承印物。（2）制作网版刮网时，使用厚板感光胶刮4-5次（村上XL厚板浆），因为需要比普通丝网油墨要厚，一般在0.1mm-0.3mm的厚度，具体根据样品的实际厚度来定。因为一般的硅胶印刷比油墨印刷更注重立体效果，突出其立体感也是采用丝网硅胶印刷的一种很重要的原因。（3）稀释剂(使用粗苯或者纯甲苯)的添加原则上按照1:1到1：1.5的比例添加搅拌均匀即可。具体的实际添加比例一般是根据印刷图文来决定，比如说线条的粗细度，印刷的厚薄度。线条粗印刷厚的，硅胶和稀释剂的添加比例可为1：1.3；线条细印刷薄的，硅胶和稀释剂的添加比例可为1：0.90。印圆角胶需要调稀，刮刀打斜，轻轻刮；印直角刮刀打直胶开稠.（4）在添加色膏（用量5%）或金银粉等时候，单组分丝印硅胶一般配备一密封的搅和容器将其搅和后，每用一点定量的射出，避免浪费。为节约成本，也可以一次从袋子里挤出1/3杯硅胶，加适量稀释剂搅拌后，再添加适量的色膏或者金银粉。不要一次调胶很多数量，否则没有印完就已经固化掉了。因为本品常温状态下存放时间很短。（5）用塑胶杯调好胶，将调好的胶倒在网版上面，用刮刀轻轻推匀网版，然后就可以正式刮印了。隔5分钟到10分钟向网版里面加一点稀释剂或者调好的硅胶，这样可以增加硅胶的流平性，防止硅胶结坨影响丝印。（6）印刷完后在6-10分钟不用烘烤即自然表干。可过半小时收料。但是单组份丝印硅胶容易塞网，每隔3-4小时用开油水（稀释剂）洗一次网版。或者下班前用开油水擦洗一次网版，放在通风的地方，自然晾干以备下次使用。
【西裤腰里滴胶防滑 硅胶立体印花加工】
本公司是专业、大型、正规的硅胶加工企业，各种织带、松紧带、腰带、文胸、文胸肩带、无缝内衣、泳装、运动手套、运动护具、丝袜、商标、LOGO、裤腰里、花边、服装都适用。硅胶有防滑与增加舒适性的效果，有效补强织物的弹性与拉伸性。硅胶原材料通过环保认证：OEKO-TEX100.SGS。硅胶印刷有传统印刷不可比拟的优势，如环保性、立体感、手感等。我们希望能够利用我们取得的现有经验和优势，为您在新产品开发的过程中提供灵感、创造成果，使您的产品在国家产业升级换代和国际环保要求越来越高的背景下，能够先人一步取得优势。东莞求精环保滴胶防滑及硅胶立体印花 QQ：1724854139
