透明液体皮革定型硅胶是经过压花机的高温成型，耐高/低温，流动性好，压花模具脱模性好，透明度高，粘着力强，柔软性好，牢固性强，高温洗水不脱落，不变型，皮料胶料不变色，不变硬，耐磨，皮具凹凸花纹自然逼真，长久保持压花皮料花纹的立体感图案。

操作：
按A -B重量比例混合均匀，混合好的胶料操作时间长达4-6小时。硅胶放在压花模上的皮革反面，再用刷子刷上去和涂的二种方式，压花模具是双面模，压花模具中间有一点点的空间；然后把皮革放在压花模上，需要压花的地方盖上胶水，胶的厚度和皮革一样厚的，用高温压花机一压即可。这样压出来的皮料，永远的保持花纹立体感不变型，高温水洗不脱落。人造皮革材料压花，PU皮革压花，真皮皮革材料压花，镜面皮革压花，头层皮革压花，二层皮革压花等等。

具有以下几个特点：
第一个特点：材质柔软，富有弹性，可以提高消费者手感舒适度。
第二个特点：以优异的耐寒耐高温特性，使其在各种恶劣环境下保持良好的物理性能。即使在严寒在北极、酷热的沙漠之中，它不会变形、不脱落
第三个特点：色泽鲜艳，有着丰富的表现力和立体感，突显出贵公司
产品的高贵品质
贮存和注意事项：
１、密封贮存，放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。
２、高温成型系列产品使用中应禁止与缩合型有机硅有机锡化合物混合，否则，胶料不硫化，避免与含硫磷氮的化合物混合，否则也会使本品硫化不完全或者不硫化。


