【物化性能】  

外  观：白色固体颗粒

含  量：99％

离子性：阴/非离子

pH  值：6±1（1%水溶液）

溶解性：可与水任比混溶         

组  成：特种高温漆酶与辅助用剂的复合物
【用 途】
ZJ-RH18升级配方低温皂洗剂是一种高效固体无泡皂洗剂，有多种表面活性剂复配而成，具有优良的洗涤和分散、浮化、螯合能力，几乎无泡，可用于活性染料染色后织物的皂洗，可将纤维中非结合的染料洗去，明显提高色牢度和水洗牢度。并且皂洗后的残液比常规皂洗剂明显要浅，减轻污水处理压力。

【使用方法】
用量按染色后浮色程度及皂洗条件酌定，可根据纤维种类、加工方式、客户质量要求进行调整，印染厂家可自行试验以确定最经济用量。

环保皂洗粉和常规高温皂洗处理工艺比较：

A.传统高温皂洗后处理工艺：染色排液→冷水洗（2道）→加酸中和（80℃）→冷水洗→皂洗（95℃×20min，常规皂洗剂2g/L）→皂洗（95℃×20min，常规皂洗剂2g/L）→热水洗（80℃）→冷洗（2～3道）；

  B.皂洗粉低温皂洗后处理工艺：染色排液→冷水洗→热水洗（50～60℃）→皂洗（60℃×20min，环保皂洗粉ZJ-RH18 0.5g/L）→过酸0.3g/L→热水洗（60℃，1～2道）。

参考用量：

1．对活性染料：浅色：0.05g/L 中色0.1～02g/L 深色0.3～0.5g/L （注：一次性用量不要超过0.5g/L）

2．温度：60度

3．时间：15～20分钟

【包  装】25Kg 袋装。

【储  存】密封存放于阴凉干燥处，通常情况下可稳定放置半年。

   

            咨询热线：13829706661（雷明珠）
