
免费拿样，报价，先测试，再下单！
艾纳热转印反光膜
艾纳热转印反光膜是在PET膜上粘附一层反光玻璃微珠所构成。使用简便，通过丝网印刷将热熔胶反向地印刷到反光转印膜的背面而获得各种银灰色或彩色的图文，再将这些图文通过热压（热转印的方法）转印到织物或其他基材上即形成各种反光图文。在夜间或视线不良环境里，反光图文不仅能明显提高穿着者的被可视性，还对穿着者的服饰起到了装饰美观的作用。方便快捷且不易脱落。可用于成衣、装饰布和其它各种面料上。经常适用于运动服、内衣、广告衫、文化衫、箱包、帽子、围裙等产品。产品反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保。

一、产品特性：
1. 耐水洗（水洗可达4级）

2. 耐折耐刮，好印刷，减少次品，降低成本。

3. 玻璃珠排列更密集，转印图案边缘更整齐。反光度广角型更佳。

二、产品类别：
反光转印膜根据其反光强度的不同分为以下两种：高亮级反光转印膜（银灰色＞500CPL）和普亮级反光转印膜（透明＞350CPL，一般多用于彩色反光转印）。

三、操作方法：
裁切好转印膜，用所需图案的网版在膜上印刷反光粘珠油一遍，干燥后，（若需印刷彩色反光图案则在此时印刷彩色油墨），再印刷热熔胶，烘干即可。

四、使用说明：

银灰色或彩色反光图文转移的方法是将这些加工好的转印图文直接热压覆合到其他织物上。

1、将反光转印图文的背面（毛糙面为背面-光滑面为正面）置于基材图文的所应在的位置上；

2、在反光转印图文的正面放一块薄棉布，然后在棉布上加温；

3、温度控制在140～160度之间、时间控制在8～12秒之间，具体温度和时间视不同面料特性而定。

4、冷却后揭去表面的薄膜即可。揭去表面薄膜后，转移至基材上的反光图文不被剥离，且基材或填充物又无损坏则视为转移成功。

五、注    意：
①如果面料具有伸缩性，则需先在面料上进行预热后再进行以上的操作。

②如面料或填充物不能耐受140～160度/8～12秒的压烫温度和时间，则需适当降低温度和延长时间来达到以上的效果。

③为避免破坏表面反光层而造成废品，在搬运时不能弯折和竖立放
④以上两种反光膜，无背胶。
⑤保质期：室温5-35℃, 避免暴晒、雨淋、潮湿、挤压或折叠, 贮存2年。
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



公司产品采用环保材料，符合国际环保要求，远销欧美，亚洲及澳州市场。
   公司以诚信为本，品质为保障，竭城为新老客户服务。
联系人：柯先生      手机：13585875333
电话：021-62361327-8001   传真：021-62360727-8008    
邮箱：AOQI008787@163.com
地址：上海市延安西路2299号世贸商城6J11室

